Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

SST – 1

WYKONANIE REMONTU ELEWACJI ŁĄCZNIKA -	TERMOIZOLACJA

Nazwa zamówienia:            ,, Remont elewacji łącznika-termoizolacja.”

Obiekt:                                     Budynek oświatowy.

Adres:                                      Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18

06-430 Sońsk

Zamawiający:                         Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza                                                                               Wielofunkcyjna  w Gołotczyźnie

Adres:                                     Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18   06-430 Sońsk

Nazwa i kod robót:                  45321000-3 Izolacja cieplna

______________________________________________________________

Ciechanów 07.07.2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

2

1. Część ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

termoizolacji budynku.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót

opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego

elementów budynku i otoczenia nie objętych remontem.

2. Materiały.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2

.

- płyty styropianowe (docieplenie ścian) samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min.               15 kg/m3 (EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163,

Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm,

- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska,

- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości),

- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiarów ±1,0%

- łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami;

głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm.

- siatka z włókna szklanego:

- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m,

- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2,

- strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy,

- siła zrywająca nie mniej niż 1500N,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

3

- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 %

- zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą

- podkład tynkarski do siatki,

- tynk mineralny (faktura drobnego baranka, ziarno lub kornika 2 mm),

- farba silikatowa elewacyjna,

3. Sprzęt.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.

3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania    obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega     kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła, palniki.

4. Transport.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne     pkt. 4.

4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 5.

5.2 Zakres robót opisany jest w przedmiarze robót. Remont obejmuje docieplenie ścian  zewnętrznych obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DOCIEPLENIE

Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią

nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny mineralnej.

Wszystkie ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie

mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją.

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym

przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię

płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

4

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej

należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak

dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i

docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie

przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem

zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może

przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.

60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie

poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

KOŁKOWANIE STYROPIANU

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z

tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię

ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo

osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w

przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

PRACE DODATKOWE

1.Wykonać wymianę obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej  zgodnie z     przedmiarem robót.

2.Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy

trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min.

25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów

elewacji.

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy

kątownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwą zbrojoną stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopioną w niej siatka z włókna

szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed

agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od

wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po przeszpachlowaniu

powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą zębatą. Nałożony klej

zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i

wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim

nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne

pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na narożnikach

min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet

miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą

zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

5

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy

pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi

od 4 do 6 godzin.

NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH

Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po

25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej,

każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem

wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10

minutach i ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych

mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego

nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego, po

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze

rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi

(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko

zagładzić ruchami okrężnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od

temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową

datą produkcji.

6. Kontrola jakości robót.

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,

sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –

odchyłki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową lub ustalonym i wykonanym przedmiarem

- jakość zastosowanych materiałów,

- prawidłowość montażu,

- badanie instalacji odgromowej

7. Obmiar robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-1)

6

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania  ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach        nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg

pkt. 6 dały wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją projektową przedmiarem robót i SST,

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,

- prawidłowość montażu,

- protokół instalacji odgromowej.

8.4 Odbiór.

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyt w poziomie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 mm na

całości,

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny po dociepleniu w pionie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10

mm na całości,

9. Podstawa płatności.

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 9.

9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.

9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

10. Przepisy związane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Akceptuję SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH…..................................................................dnia.................................

( czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wraz z datą)